东莞市鲁丰硅胶电子材料有限公司

硅橡胶制品导电油墨特性说明书

我公司自行研制开发的硅橡胶按键用的导电油墨，所用的原材料大部分为进口材料，导电性能优秀，FR-CT01为丝印导电系列，用无味煤油开稀后为移印导电油墨。

油墨总体特性说明如下：

- 基本特性

  - 易用的单组分状态；

  - 油墨均匀性好，分散性优良；

  - 油墨点印后外观均匀，无发花、发亮和发白现象；

  - 电阻低，直径Φ3mm以下的导电基的电阻低于50Ω；

  - 附着性能好，打击1000万次后电阻无明显的上升现象；

  - 油墨固化后的导电层用粘纸粘不脱黑；

  - 油墨固化后耐-20~40℃温变数次电阻无明显上升现象；

  - 油墨固化后导电层不开裂。

- 油墨主要性能指标

| 序 号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组成 | 硅胶、煤油、导电炭黑 |
| 2 | 外观 | 黑色膏体/液体 |
| 3 | 密度DCombin（g/cm3） | 0.89~0.926 |
| 4 | 遮盖率 | 100% |
| 5 | 粘度 | 丝印：150+/-50dpa·s,移印20~28S（涂-4#杯） |
| 6 | 油墨固化后硬度（JIS） | 40~60 |
| 7 | 固含量 | ≥30% |
| 8 | 印刷性能 | 无气泡、无杂质、无结块、无脱落、无发花、无发亮 |
| 9 | 毒性测试 | 符合ROHS标准 |

- 油墨使用工艺（适用于硅橡胶按键和其它硅橡胶制品）

  - 丝印导电可用80~200目的丝网印出，移印导电油墨静置较长时间易分层，使用前需搅拌均匀过滤后再倒入油墨槽点印为最佳；

  - 丝印治具、油墨槽和移印置具都需清洗干净；

  - 室内干湿度需恒定，不可过湿致油墨发花，过干则有静电导致油墨飞溅；

  - 在移印过程中需不断对油墨进行搅拌，防止油墨分层而影响导电性能；

  - 使用过程中油墨可加煤油稀释；

  - 暴露在外面时间过长的油墨由于布毛或污物太多，需用200目左右的网布过滤；

  - 印刷后的固化条件为：IR烤箱200℃×8Mins；普通烤箱200℃×30Mins。

- 油墨使用及贮存注意事项

  - 油墨在使用时控制室温在22~25℃左右，并保持室内干湿度恒定，长期暴露在空气中连续使用的油墨其使用寿命为60天；

  - 原则上不允许我司油墨与其它商家的油墨混合使用；

  - 移印后的导电基上允许有极少量Φ0.1mm以下的缩孔存在；

  - 油墨贮存在5~10℃范围内的冷藏柜中，密封好可存放6个月

  - 使用过程中油墨变浓，可加溶剂（一般用煤油）稀释。